
Sistemi di sigillatura di attraversamenti impiantistici

**1. Collare tagliafuoco CORH RON CN**



**COD. ARTICOLO**

CORH RON CN 222

# DESCRIZIONE SINTETICA

CORH RON CN – Collare tagliafuoco con viti e tasselli per attraversamenti di tubi combustibili con o senza isolamento e tubi metallici coibentati.

# VOCE DI CAPITOLATO

CORH RON CN - Fornitura e posa di collare tagliafuoco CORH RON CN per tubi combustibili con o senza isolamento (PVC-U, PE, PB, PP, MCLP, ABS, SAN+PVC, cavi telecomunicazione) e tubi metallici coibentati (acciaio, rame, cavi telecomunicazione) costituito da un involucro esterno in acciaio inox e materiale intumescente interno. Tenuta fino a EI 240 (vedere i valori riportati nell’ETA 21/0198). Per attraversamenti orizzontali e verticali.

Certificato ETA (21/0198) e VKF (31639), con marcatura CE (2821). [Certificazione ETA](https://corh.it/wp-content/uploads/2018/03/ETA210198-RON-CN-Serie-collari.pdf) - [Certificazione VKF](https://corh.it/wp-content/uploads/2018/03/2220-CORH-RON-CN-Certificazione-VKF-fr.pdf) - [Marcatura CE](https://corh.it/wp-content/uploads/2018/03/2821-CPR-0172.pdf)

# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA a titolo di esempio



**CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE**

Altezza del collare estremamente ridotta

Non è attaccato dai normali prodotti chimici presenti nei materiali da costruzione Idoneo per tubazioni orizzontali e verticali

Certificato per applicazioni in suolo svizzero

Ulteriori informazioni riguardo le caratteristiche tecniche del prodotto al link: <https://corh.it/prodotti/corh-ron-cn-collare-tagliafuoco/>